| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS | E1100 |
| ISO |  |
| DIN | EL-Al99,5 |

ОЗА-1

Основное назначение

Сварка и наплавка деталей и конструкций из алюминия технической чистоты. Сварка в нижнем и ограниченно вертикальном положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - солевое.

Коэффициент наплавки - 6,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 0,7 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 2,0 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Угол изгиба сварного соединения, градус |
| --- | --- |
| 70 | 170 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| Al | Si | Ti | Cu | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основа | 0,4 | 0,2 | следы | 0,1 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 350 | 100 - 120 |  | 61 |
| 5,0 | 400 | 120 - 150 |  | 33 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва с достаточной коррозионной стойкостью.

Технологические особенности сварки

Сварку производить с предварительным местным или общим подогревом изделий до температуры 250-400°С (в зависимости от толщины свариваемого металла). Требуется очистка свариваемых кромок от оксидов и загрязнений до металлического блеска.

Оставшийся после сварки шлак удаляют промывкой горячей водой с применением стальных щеток.

Прокалка перед сваркой: 150-200°С; 1 ч.

Обозначение в документации

| ОЗА-1 | ТУ-14-4-614  75 |
| --- | --- |

| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS | E4043 |
| ISO |  |
| DIN | EL-AlSi5 |

ОЗА-2

Основное назначение

Заварка брака литья и наплавка деталей из алюминиево-кремнистых сплавов типа АЛ-4, АЛ-9, АЛ-11. Сварка в нижнем и ограниченно вертикальном положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - солевое.

Коэффициент наплавки - 6,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 0,7 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 2,0 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Угол изгиба сварного соединения, градус |
| --- | --- |
| 90 | 150 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| Al | Si | Ti | Fe |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа | 5,0 | 0,2 | 0,1 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 360 | 100 - 120 |  | 57 |
| 5,0 | 390 | 120 - 150 |  | 36 |

Технологические особенности сварки

Сварку производят с предварительным местным или общим подогревом деталей до температуры 250-400°С (в зависимости от толщины свариваемого металла). Требуется очистка свариваемых кромок от оксидов и загрязнений до металлического блеска.

Оставшийся после сварки шлак удаляют промывкой горячей водой с применением стальных щеток.

Прокалка перед сваркой: 150-200°С; 1 ч.

Обозначение в документации

| ОЗА-2 | ТУ-14-4-509  74 |
| --- | --- |