ОЗЧ-2

Основное назначение

Холодная сварка, наплавка и заварка дефектов литья в деталях из серого и ковкого чугунов. Сварка в нижнем и вертикальном положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - кислое.

Коэффициент наплавки - 13,5 г/А ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,8 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Твердость наплавленного металла НВ |
| --- | --- |
| 250 | 170 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| Cu | Mn | Si | Ni | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основа | 1,8 | 0,2 | 2,0 | 10,0 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 80 - 110 |  | 24 |
| 4,0 | 350 | 100 - 140 |  | 13 |
| 5,0 | 450 | 150 - 190 |  | 7 |

Особые свойства

Позволяют - при сварке в сочетании с электродами МНЧ-2 - получать сварные соединения с повышенными требованиями по плотности и с высокой технологичностью при обработке резанием.

Технологические особенности сварки

Сварку производят короткими валиками длиной 30-50 мм с поваликовым охлаждением на воздухе до температуры не выше 60°С и проковкой, непосредственно после отрыва дуги, наложенного валика легкими ударами молотка.

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Обозначение в документации

| ОЗЧ-2 | ТУ 32-ЦТВР-611  78 |
| --- | --- |

| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS | ENi-CI |
| ISO | ENiBG2 |
| DIN | ENiBGII |

ОЗЧ-3

Основное назначение

Холодная сварка и заварка дефектов литья в деталях из серого и высокопрочного чугунов. Предпочтительна сварка соединений с повышенными требованиями по чистоте обрабатываемой поверхности. Сварка в нижнем и вертикальном положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 11,0 г/А ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,3 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Относительное удлинение 5, % | Твердость наплавленного металла НВ |
| --- | --- | --- |
| 540 | 24 | 160 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| Ni | C | Mn | Si | Cu | Fe | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| не менее 99,0 | не более 0,04 | не более 0,1 | не более 0,14 | не более 0,06 | не более 0,1 | не более 0,005 | не более 0,003 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 280 | 50 - 80 |  | 65 |
| 3,0 | 310 | 70 - 110 |  | 41 |
| 4,0 | 330 | 100 - 130 |  | 23 |
| 5,0 | 400 | 120 - 160 |  | 11 |

Особые свойства

Обладают малой проплавляющей способностью. Обеспечивают получение наплавленного металла с высокой технологичностью при обработке резанием.

Технологические особенности сварки

Сварку производят короткими валиками длиной 30-50 мм с поваликовым охлаждением на воздухе до температуры не выше 60°С и проковкой наложенного валика легкими ударами молотка. Заварку крупных дефектов осуществляют совместно с электродами марки ОЗЖН-1, накладывая слои поочередно электродами марки ОЗЖН-1 и электродами марки ОЗЧ-3.

Прокалка перед сваркой: 250-280°С; 1 ч.

Обозначение в документации

| ОЗЧ-3 | ТУ 14-4-452  73 |
| --- | --- |

| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS | ENi-CI |
| ISO | ENiBG2 |
| DIN | ENiBGII |

ОЗЧ-4

Основное назначение

Холодная сварка и наплавка деталей из серого и высокопрочного чугунов. Предпочтительна сварка последних слоев поверхностей, работающих на истирание или в условиях действия ударных нагрузок. Наплавка в нижнем и вертикальном положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 11,5 г/А ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,3 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Относительное удлинение 5, % | Твердость наплавленного металла НВ |
| --- | --- | --- |
| 520 | 17 | 170 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| Ni | C | Mn | Si | Cu | Fe | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основа | 0,30 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,005 | 0,003 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 280 | 50 - 80 |  | 65 |
| 3,0 | 310 | 70 - 110 |  | 42 |
| 4,0 | 330 | 100 - 130 |  | 22 |
| 5,0 | 400 | 120 - 160 |  | 11 |

Особые свойства

Электроды обладают малой проплавляющей способностью. Обеспечивают получение наплавленного металла с повышенной износостойкостью в условиях трения металла о металл, достаточной сопротивляемостью ударам, высокой технологичностью при обработке резанием.

Технологические особенности сварки

Сварку производят короткими валиками длиной 30-60 мм с поваликовым охлаждением на воздухе до температуры не выше 60°С и проковкой наложенного валика легкими ударами молотка.

Прокалка перед сваркой: 250-280°С; 1 ч.

Обозначение в документации

| ОЗЧ-4 | ТУ 14-4-453  73 |
| --- | --- |

ОЗЧ-6

Основное назначение

Холодная сварка деталей из серого и ковкого чугунов, предпочтительно при ремонте тонкостенных конструктивных элементов. Сварка в нижнем и вертикальном положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 15,5 г/А ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 2,2 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,4 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Твердость наплавленного металла НВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 | 200 | 14 | 160 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| Cu | C | Mn | Si | Ni | Cr | Fe | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основа | 0,05 | 1,1 | 0,3 | 1,2 | 0,7 | 10,0 | 0,2 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 300 | 50 - 80 |  | 81 |
| 2,5 | 300 | 60 - 90 |  | 50 |
| 3,0 | 350 | 70 - 100 |  | 40 |
| 4,0 | 350 | 130 - 160 |  | 20 |
| 5,0 | 450 | 160 - 200 |  | 15 |

Особые свойства

Технологичны при сварке "горелого" чугуна, при заварке сквозных дефектов на весу.

Технологические особенности сварки

Сварку производят короткими валиками длиной 30-50 мм с поваликовым охлаждением на воздухе до температуры не выше 100°С и проковкой наложенного валика легкими ударами молотка.

Прокалка перед сваркой: 200°С; 0,75 ч.

Обозначение в документации

| ОЗЧ-6 | ТУ 1272-091-0018719796 |
| --- | --- |