| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO |  |
| DIN |  |

ОЗЛ-2

Основное назначение

Сварка конструкций из жаростойких сталей типа 20Х23Н13, работающих при температуре до 900°С в газовых средах, содержащих сернистые соединения. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 12,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,4 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 580 | 380 | 38 | 160 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Mo | Ni | Cr | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 1,7 | 0,27 | 2,2 | 14,3 | 20,3 | 0,011 | 0,022 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 330 | 50 - 80 |  | 44 |
| 4,0 | 340 | 90 - 130 |  | 24 |
| 5,0 | 450 | 120 - 160 |  | 11 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва с высокой жаростойкостью до температуры 900°С в окислительных средах, содержащих сернистые соединения, а также стойкостью к общей коррозии при испытаниях по методу ДУ ГОСТ 603289. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле до 7%.

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| ОЗЛ-2ВД | ГОСТ 946675, ТУ 14-4-881  78 |
| --- | --- |
| Е5060Б20 |  |

| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO | E17.12.SiB20 |
| DIN | E 17.12.SiB20 |

ОЗЛ-3

Основное назначение

Сварка оборудования из коррозионно-стойкой стали марки 15Х18Н12С4ТЮ, работающего в средах повышенной агрессивности, когда к металлу шва не предъявляют требования высокой стойкости к межкристаллитной коррозии; в отдельных случаях сварка и наплавка сталей других марок. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 12,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,4 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 780 | 510 | 25 | 65 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Ni | Cr | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,14 | 0,86 | 4,1 | 12,6 | 17,8 | 0,010 | 0,022 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 310 | 50 - 80 |  | 38 |
| 4,0 | 340 | 90 - 130 |  | 15 |
| 5,0 | 450 | 120 - 170 |  | 12 |

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| ОЗЛ-3ВД | ГОСТ 946675, ТУ 14-4-441  73 |
| --- | --- |
| Е0000Б20 |  |

| ГОСТ | Э-12Х24Н14С2 |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO | E24.14SiB20 |
| DIN | E24.14SiB20 |

ОЗЛ-5

Основное назначение

Сварка проката и заварка дефектов литья в конструкциях из жаростойких сталей марок 20Х25Н20С2, 20Х20Н14С2 и им подобных, работающих в окислительных средах при температуре до 1050°С. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 12,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,5 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,5 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 650 | 450 | 34 | 100 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Ni | Cr | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 1,8 | 1,98 | 13,6 | 23,8 | 0,011 | 0,022 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 330 | 50 - 80 |  | 40 |
| 4,0 | 340 | 90 - 130 |  | 22 |
| 5,0 | 450 | 120 - 160 |  | 10 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва с высокой жаростойкостью (глубина окисления при температуре 1050°С за 1000 ч составляет 0,04 мм). В температурном интервале сигматизации металл шва может приобретать склонность к охрупчиванию. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2,5-10% (типичное 5,4%).

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-12Х24Н14С2ОЗЛ-5ВД | ГОСТ 946675, ГОСТ 1005275 |
| --- | --- |
| Е0075Б20 |  |

| ГОСТ | Э-10Х25Н13Г2 |
| --- | --- |
| AWS | E309-15 |
| ISO | E23.12B20 |
| DIN | E23.12B20 |

ОЗЛ-6

Основное назначение

Сварка оборудования из литья и проката жаростойких сталей марок 20Х23Н13, 20Х23Н18 и им подобных, работающего в окислительных средах при температуре до 1000°С. Возможна сварка хромистых сталей типа 15Х25Т и стали марки 25Х25Н20С2, а также сварка углеродистых и низколегированных сталей с высоколегированными аустенитными сталями. Сварка в нижнем, вертикальном и потолочном положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 11,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,5 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 610 | 410 | 33 | 150 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Ni | Cr | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 1,9 | 0,38 | 12,8 | 24,9 | 0,011 | 0,022 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 50 - 80 |  | 39 |
| 4,0 | 350 | 100 - 140 |  | 23 |
| 5,0 | 450 | 120 - 160 |  | 8 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва с высокой жаростойкостью до температуры 1000°С и стойкостью к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 603289. В температурном интервале сигматизации металл шва может приобретать склонность к охрупчиванию. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2,5-10% (типичное 5,3%).

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-10Х25Н13Г2ОЗЛ-6ВД | ГОСТ 946675, ГОСТ 1005275 |
| --- | --- |
| Е2975Б20 |  |

| ГОСТ | Э-08Х20Н9Г2Б |
| --- | --- |
| AWS | E347-15 |
| ISO | E19.9NbB20 |
| DIN | E19.9 NbB20 |

ОЗЛ-7

Основное назначение

Сварка изделий из коррозионно-стойких хромоникелевых сталей марок 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б и им подобных, работающих в агрессивных средах, когда к металлу шва предъявляют жесткие требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 12,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,4 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 660 | 440 | 36 | 120 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Ni | Cr | Nb | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,08 | 1,7 | 0,85 | 9,0 | 19,5 | 1,1 | 0,012 | 0,023 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 290 | 25 - 50 |  | 104 |
| 2,5 | 300 | 30 - 50 |  | 64 |
| 3,0 | 300 | 50 - 80 |  | 47 |
| 4,0 | 330 | 90 - 130 |  | 23 |
| 5,0 | 350 | 120 - 160 |  | 13 |

Особые свойства

Обеспечивает получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 603289 без провоцирующего отпуска и выдерживающего, как правило, испытания после отпуска при температуре 650°С в течение 2 ч. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2-10% (типичное 5,7%).

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-08Х20Н9Г2БОЗЛ-7ВД | ГОСТ 946675, ГОСТ 1005275 |
| --- | --- |
| Е2005Б20 |  |