| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO |  |
| DIN | E2-UM60-GP |

ОЗН-6

Основное назначение

Наплавка быстроизнашивающихся деталей горнодобывающих, строительных машин и другого оборудования, работающего в условиях интенсивного абразивного изнашивания и значительных ударных нагрузок. Наплавка в нижнем, вертикальном и ограниченно потолочном положениях переменным током и постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 11,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,7 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,4 кг.

Типичная твердость наплавленного металла

| Вид термообработки после наплавки | Твердость HRCэ |
| --- | --- |
| Без термообработки (исходное состояние) | 62 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Cr | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 2,6 | 3,7 | 4,4 | 0,9 |

Геометрические размеры и сила тока при наплавке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 450 | 120 - 160 |  | 15 |
| 5,0 | 450 | 140 - 180 |  | 10 |

Особые свойства

Обеспечивают получение наплавленного металла с повышенной стойкостью к образованию трещин при многослойной наплавке и в условиях эксплуатации.

Технологические особенности наплавки

Прокалка перед наплавкой: 340°С; 1 ч.

Условное обозначение

| ОЗН-6НД | ГОСТ 946675, ТУ 14-168-6988 |
| --- | --- |
| Е650/571Б33 |  |

| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO |  |
| DIN | E5-UM55-GP |

ОЗН-7

Основное назначение

Наплавка быстроизнашивающихся деталей, преимущественно из стали марки 110Г13Л, работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания и значительных ударных нагрузок. Наплавка в нижнем и наклонном положениях постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 12,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,9 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,4 кг.

Типичная твердость наплавленного металла

| Вид термообработки после наплавки | Твердость HRCэ |
| --- | --- |
| Без термообработки (исходное состояние) | не менее 56 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Cr | N | B | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7 | 4,1 | 3,2 | 4,6 | 0,15 | 1,1 | 0,016 | 0,027 |

Геометрические размеры и сила тока при наплавке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 450 | 150 - 170 |  | 14 |
| 5,0 | 450 | 180 - 200 |  | 10 |

Особые свойства

Обеспечивают получение наплавленного металла, стойкого к образованию трещин при многослойной наплавке и в условиях эксплуатации.

Технологические особенности наплавки

Прокалка перед наплавкой: 350°С; 1 ч.

Условное обозначение

| ОЗН-7НД | ГОСТ 946675, ТУ 14-168-76  94 |
| --- | --- |
| Е650/571Б40 |  |

| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO |  |
| DIN | E2-UM55-GP |

ОЗН-7М

Основное назначение

Наплавка быстроизнашивающихся деталей, преимущественно из стали марки 110Г13Л, работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания и значительных ударных нагрузок. Наплавка в нижнем и наклонном положениях постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 12 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) -1,5 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,4 кг.

Типичная твердость наплавленного металла

| Вид термообработки после наплавки | Твердость HRCэ |
| --- | --- |
| Без термообработки (исходное состояние) | не менее 56 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Ni | Cr | V | B | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7 | 0,4 | 1,4 | 2,0 | 4,1 | 0,6 | 0,5 | 0,018 | 0,026 |

Геометрические размеры и сила тока при наплавке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 450 | 150-180 |  | 14 |
| 5,0 | 450 | 180-210 |  | 10 |

Особые свойства

Обеспечивают получение наплавленного металла с повышенной стойкостью к образованию трещин при многослойной наплавке и в условиях эксплуатации.

Технологические особенности наплавки

Прокалка перед наплавкой: 350°С; 1 ч.

Условное обозначение

| ОЗН-7МНД | ГОСТ 946675, ТУ 1272-078-0018719794 |
| --- | --- |
| Е650/571Б40 |  |

| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO |  |
| DIN | E1-UM300-P |

ОЗН-300М

Основное назначение

Наплавка деталей из углеродистых и низколегированных сталей, работающих в условиях трения и ударных нагрузок. Наплавка в нижнем положении переменным током и постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 10,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,6 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,8 кг.

Типичная твердость наплавленного металла

| Вид термообработки после наплавки | Твердость HВ |
| --- | --- |
| Без термообработки (исходное состояние) | 330 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 3,0 | 1,3 | 0,020 | 0,030 |

Геометрические размеры и сила тока при наплавке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 450 | 140 - 160 |  | 17 |
| 5,0 | 450 | 160 - 180 |  | 11 |

Особые свойства

Обеспечивают получение наплавленного металла с повышенной стабильностью показателей твердости и износостойкости в широком диапазоне скоростей охлаждения наплавляемых деталей.

Технологические особенности наплавки

Прокалка перед сваркой: 300°С; 1 ч.

Условное обозначение

| ОЗН-300МНД | ГОСТ 946675, ТУ 14-168-68  88 |
| --- | --- |
| Е300/331Б43 |  |

| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO |  |
| DIN | E1-UM400-P |

ОЗН-400М

Основное назначение

Наплавка деталей из углеродистых и низколегированных сталей, работающих в условиях трения и ударных нагрузок. Наплавка в нижнем положении переменным током и постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 10,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,6 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,8 кг.

Типичная твердость наплавленного металла

| Вид термообработки после наплавки | Твердость HВ |
| --- | --- |
| Без термообработки (исходное состояние) | 420 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,13 | 3,5 | 1,7 | 0,020 | 0,030 |

Геометрические размеры и сила тока при наплавке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 450 | 140 - 160 |  | 16 |
| 5,0 | 450 | 160 - 180 |  | 10 |

Особые свойства

Обеспечивают получение наплавленного металла с повышенной стабильностью показателей твердости и износостойкости в широком диапазоне скоростей охлаждения наплавляемых деталей.

Технологические особенности наплавки

Прокалка перед сваркой: 300°С; 1 ч.

Условное обозначение

| ОЗН-400МНД | ГОСТ 946675, ТУ 14-168-67  |
| --- | --- |
| Е400/421Б43 |  |