| ГОСТ | Э-320Х25С2ГР |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO |  |
| DIN | E10-UM60-G |

Т-590

Основное назначение

Наплавка деталей, работающих в условиях преимущественно абразивного изнашивания с умеренными ударными нагрузками. Наплавка в нижнем и наклонном положениях переменным током и постоянным током прямой полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - специальное.

Коэффициент наплавки - 9,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,9 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,4 кг.

Типичная твердость наплавленного металла

| Вид термообработки после наплавки | Твердость HRCэ |
| --- | --- |
| Без термообработки (исходное состояние) | 61 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Cr | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,2 | 1,2 | 2,2 | 25,0 | 1,0 |

Геометрические размеры и сила тока при наплавке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 450 | 200 - 220 |  | 10 |
| 5,0 | 450 | 250 - 270 |  | 8 |

Особые свойства

Обеспечивают получение наплавленного металла с высокой износостойкостью в условиях истирания абразивными материалами. Наплавленный металл имеет склонность к образованию мелких трещин, не снижающих, как правило, эксплуатационную стойкость наплавленных деталей.

Технологические особенности наплавки

Не рекомендуется - во избежании выкрашивания - производить наплавку стальных деталей более чем в два слоя, чугунных - в один слой. Для наплавок больших толщин нижние слои наплавляют электродами других марок, в зависимости от марки основного металла.

Прокалка перед наплавкой: 180-200°С; 2 ч.

Условное обозначение

| Э-320Х25С2ГРТ-590НГ | ГОСТ 946675, ГОСТ 1005175 |
| --- | --- |
| Е750/611П42 |  |

| ГОСТ | Э-320Х23С2ГТР |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO |  |
| DIN | E10-UM60-GP |

Т-620

Основное назначение

Наплавка деталей, работающих в условиях преимущественно абразивного изнашивания с умеренными ударными нагрузками. Наплавка в нижнем и наклонном положениях переменным током и постоянным током прямой полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - специальное.

Коэффициент наплавки - 9,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,9 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,4 кг.

Типичная твердость наплавленного металла

| Вид термообработки после наплавки | Твердость HRCэ |
| --- | --- |
| Без термообработки (исходное состояние) | 60 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Cr | Ti | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,2 | 1,2 | 2,2 | 23,0 | 1,3 | 1,4 |

Геометрические размеры и сила тока при наплавке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 450 | 200 - 220 |  | 10 |
| 5,0 | 450 | 250 - 270 |  | 7 |

Особые свойства

Обеспечивают получение наплавленного металла с высокой износостойкостью в условиях истирания абразивными материалами. Наплавленный металл имеет склонность к образованию мелких трещин, не снижающих, как правило, эксплуатационную стойкость наплавленных деталей.

Технологические особенности наплавки

Не рекомендуется - во избежание выкрашивания - производить наплавку стальных деталей более чем в два слоя, чугунных - в один слой. Для наплавок больших толщин нижние слои наплавляют электродами других марок, в зависимости от марки основного металла. Возможна наплавка ванным способом.

Прокалка перед наплавкой: 180-200°С; 2-3 ч.

Условное обозначение

| Э-320Х23С2ГТРТ-620НГ | ГОСТ 946675, ГОСТ 1005175 |
| --- | --- |
| Е700/591П42 |  |