| ГОСТ | Э-09Х1М |
| --- | --- |
| AWS | E6015-B2 |
| ISO | E1CrMoB20 |
| DIN | EKb,CrMo120 |

ТМЛ-1У

Основное назначение

Сварка паропроводов из сталей марок 12МХ, 15МХ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф и 20ХМФЛ, работающих при температуре до 540°С, и элементов поверхностей нагрева из сталей марок 12Х1МФ, 12Х2МФСР и 12Х2МФБ независимо от рабочей температуры. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 9,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,4 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,5 кг.

Типичные механические свойства металла шва после термообработки

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 530 | 470 | 19 | 120 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Cr | Mo | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 0,70 | 0,25 | 0,90 | 0,48 | 0,018 | 0,020 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 60 - 120 |  | 35 |
| 4,0 | 450 | 100 - 180 |  | 17 |
| 5,0 | 450 | 140 - 220 |  | 11 |

Особые свойства

Допускают сварку в узкую разделку с общим углом скоса кромок 15 градусов.

Технологические особенности сварки

Сварку производят на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Возможно кратковременное удлинение дуги без образования пор.

Прокалка перед сваркой: 360-400°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-09Х1МТМЛ-1УТД | ГОСТ 946675, ГОСТ 946775 |
| --- | --- |
| Е15Б20 |  |

| ГОСТ | Э-09Х1МФ |
| --- | --- |
| AWS | E7015-G |
| ISO | E1CrMoVB20 |
| DIN | EKb,CrMoV120 |

ТМЛ-3У

Основное назначение

Сварка паропроводов из сталей марок 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ и 15Х1М1ФЛ, работающих при температуре до 570°С, и элементов поверхностей нагрева из сталей марок 12Х1МФ, 12Х2МФБ и 12Х2МФСР независимо от рабочей температуры, а также заварка дефектов в элементах из тех же сталей. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 9,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,4 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,5 кг.

Типичные механические свойства металла шва после термообработки

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 570 | 480 | 20 | 180 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Mo | Cr | V | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,08 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,90 | 0,18 | 0,020 | 0,023 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 60 - 120 |  | 36 |
| 4,0 | 450 | 100 - 180 |  | 16 |
| 5,0 | 450 | 140 - 220 |  | 11 |

Особые свойства

Допускают сварку в узкую разделку с общим углом скоса кромок 15 градусов.

Технологические особенности сварки

Сварку производят на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Возможно кратковременное удлинение дуги без образования пор.

Прокалка перед сваркой: 380-400°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-09Х1МФТМЛ-3УТД | ГОСТ 946675, ГОСТ 946775 |
| --- | --- |
| Е16Б20 |  |