| ГОСТ | Э50А |
| --- | --- |
| AWS | E7015 |
| ISO | E430B20 |
| DIN | E4300B10 |

ТМУ-21У

Основное назначение

Сварка стыков трубопроводов и других ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 9,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,4 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,5.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 540 | 430 | 24 | 200 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 0,80 | 0,24 | 0,018 | 0,020 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 60 - 120 |  | 37 |
| 4,0 | 450 | 100 - 180 |  | 16 |
| 5,0 | 450 | 140 - 220 |  | 11 |

Особые свойства

Допускают сварку в узкую разделку с общим углом скоса кромок 15 градусов.

Технологические особенности сварки

Сварку производят на короткой и предельно короткой длине дуги. Возможно кратковременное удлинение дуги без образования пор.

Прокалка перед сваркой: 360-400°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э50АТМУ-21УУД | ГОСТ 946675, ГОСТ 946775 |
| --- | --- |
| Е 43 0Б20 |  |