Прутки горячекатаные и кованые из

сплава ХН70Ю (ЭИ652)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-1-1497-75

(взамен ТУ/А-7845 195-69)

Настоящие технические условия распространяются на поставку горячекатаных и кованых прутков из жаропрочного сплава марки ХН70Ю (ЭИ652).

1. Сортамент

1.1. Сплав поставляется в прутках следующих размеров:

а) горячекатаные диаметром от 20 мм до 38 мм с допускаемыми отклонениями по диаметру в соответствии с ГОСТ 2590-71 с учетом примечания 2 к табл. 1.

б) кованые диаметром от 40 мм до 100 мм с допусками по ГОСТ 1133-71.

Длина прутков согласно ГОСТ 2590-71 и 1133-71.

2. Технические требования

2.1. Химический состав сплава ХН70Ю (ЭИ652) должен соответствовать ГОСТ 5632-72.

2.2. Прутки поставляются без термической обработки.

2.3.Механические свойства сплава, определяемые на термообработанных образцах при комнатной температуре и при температуре 900ºС должны удовлетворять требованиям таблицы 1

Таблица 1

| Марка сплава | Режим термической обработки образцов | Т-ра испыта-ний ºС | Механические свойства не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предел прочности кгс/мм2 | Относитель-ное удлинение % δ5 |
| ХН70Ю (ЭИ652) | Закалка 1200º, охлаждение воздух | комн. 900 | 75 15 | 30 20 |

2.4. Длительная прочность сплава контролируется при температуре 900ºС, постоянно-приложенном напряжении 3 кгс/мм2, время до разрушения не менее 100 час.

2.5. Качество поверхности и макроструктура прутков должна соответствовать требованиям ГОСТ 5949-61, а с 1.01.77 г. – ГОСТ 5949-75.

3. Правила приемки, методы испытания

3.1. Правила приемки, методы испытания в соответствии с ГОСТ 5949-61, а с 1.01.77 г. – ГОСТ 5949-75.

3.2. Испытание на длительную прочность проводят по ГОСТ 10145-62.

4. Упаковка, маркировка и документация.

4.1. Упаковка, маркировка и документация в соответствии с ГОСТ 7566-69.