СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
МИКРОННЫХ РАЗМЕРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-4-507-99

(взамен ТУ 14-4-507-74)

Настоящие технические условия распространяются на проволочные тканые сетки с квадратными ячейками из нержавеющих марок стали, применяемые для контроля и разделения материалов по размеру частиц, фильтрации жидкостей, газов и других целей.

      Пример условного обозначения:

      Сетка тканая с номинальным размером стороны ячейки в свету 0,08 мм из проволоки диаметром 0,055 мм марки 03Х18Н9Т-ВИ

      Сетка № 008х0,055 03Х18Н9Т-ВИ ТУ 14-4-507-99

1. Технические требования

1.1. Основные параметры и размеры

      Диаметр проволоки, номинальный размер стороны ячейки в свету и допускаемые отклонения от номинала должны соответствовать указанным в таблице 1.

| Номер сетки | Номи- нальный диаметр прово- локи, мм | Номи- нальный размер стороны ячейки в свету, | Допускаемые отклонения от номинала |  | Размер особо крупных ячеек в свету |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для среднего арифметиче- ского разме- ра стороны ячейки в свету,% | Для размера отдельно увеличенной ячейки в свету, % не более | Допускаемое отклонение от номинала, % | Допускаемое число ячеек с увеличен- ными разме- рами на 1 кв.м сетки, % |
| 04 020 | 0,15 0,13 | 0,4 0,20 | + 8 | + 50 | 30-50 | 9 |
| 016 016 | 0,12 0,10 | 0,16 0,16 | + 11 | + 60 | 40-60 | 9 |
| 014 014 008 0074 0071 | 0,11 0,09 0,055 0,053 0,055 | 0,14 0,14 0,08 0,074 0,071 | + 13 | + 75 | 50-75 | 9 |
| 0056 0040 | 0,040 0,030 | 0,056 0,040 | + 14 | + 90 | 60-90 | 9 |

1.1.2. Сетки изготавливаются шириной 1000 + 15 мм.

      1.1.3. Количество ячеек, живое сечение и теоретическая масса 1 м2 сетки указаны в справочном приложении № 1.

      1.2. Характеристики.

      1.2.1. Сетка должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по техническому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

      1.2.2. Материалом для изготовления сетки служит проволока из стали марок 03Х18Н9Т-ВИ по ТУ 14-1-1702-76 или 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т по ТУ 14-4-1571-89. По соглашению между изготовителем и потребителем допускается изготовление сетки из стали марок 04Х19Н9, 08Х18Н10, 06Х18Н10-ПТ, 03Х18Н12-ВИ, 03Х19Н11-ВИ, 06Х17Н12М3-ПТ, 03Х17Н12М3-ВИ по ТУ 14-173-64-95, а также из стали других марок по НД, утвержденной в установленном порядке.

      1.2.3. При изготовлении сеток применяют полотняное и саржевое переплетения. Виды и порядок переплетений сеток должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2.

| Номер сетки | Вид и порядок переплетения |
| --- | --- |
| 0040 - 0056 | Саржевое 2/2 |
| 0071 - 04 | Полотняное 1/1 или саржевое 2/2 |

1.2.4. Переплетение проволок должно быть правильное. Пропуск проволок не допускается.

      1.2.5. Сетка не должна иметь механических повреждений, сгибов, сшитых мест, включений посторонних предметов и кусочков проволоки, грязевых и коррозионных пятен.

      1.2.6. В сетке не должно быть разорванных проволок. Сращивание оборвавшихся концов допускается только для основы. Количество сращенных концов проволоки не должно превышать пяти на 1 м2. В сетках № 0056 и № 004 допускается 20 сращиваний на 1 м2.

      1.2.7. Местная волнистость полотна допускается.

      1.2.8. Расстояние между дефектными участками по длине и ширине сеток должно быть не менее 200 мм.
      По согласованию потребителя с изготовителем возможно изменение габаритного размера годного участка сетки.

      1.2.9. Сетки изготавливают с закрайками и без закраек. При изготовлении сеток на бесчелночных станках концы проволок утка в кромках должны быть обрезаны. 

      1.2.10. Крайняя проволока основы у обоих краёв полотна сеток с закрайками толще остальных проволок основы. Диаметр крайней проволоки основы выбирается предприятием-изготовителем.

      1.2.11. Сетка поставляется в рулонах, свернутых на деревянную скалку или полиэтиленовую шпулю. Рулон может состоять из нескольких отрезков сетки. Размер отдельного годного отрезка должна быть не менее 200х1000 мм
      На сетках № 004 и № 0056 допускается поставка сетки размерами годного отрезка 100 х 1000 мм в количестве 10% от количества поставляемой сетки.

      1.2.12. По требованию потребителя сетка изготавливается в рулоне, состоящем из одного куска мерной длины.

      1.3. Упаковка и маркировка.

      1.3.1. Каждый рулон годной сетки обертывается в два слоя водонепроницаемой бумаги по ГОСТ 8828-89 или в другую бумагу, равноценную по защитным свойствам, или в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82 или пленку по другой НД, обеспечивающую сохранность качества.
      Рулоны сетки, обернутые в бумагу, перевязываются в трех местах шпагатом.
      Рулоны сетки, обернутые в плёнку, перевязываются по краям шпагатом, по середине - клейкой лентой.
      Рулон упакованной сетки укладывается в деревянный ящик № 14 по ГОСТ 18617-83 или ящик типа П-I по ГОСТ 2991-85 или ящики, изготовленные из других материалов, обеспечивающие защиту от коррозии и механических повреждений. Внутри ящика рулон закрепляется с помощью ложементов в горизонтальном положении.
      По согласованию с потребителем допускается сетку не упаковывать в ящики.

      1.3.2. Сетки, при хранении на складе завода-изготовителя, упаковываются согласно п. 1.3.1.
      Допускается сетку не упаковывать в ящики.

      1.3.3.При хранении сетки в условиях завода-изготовителя в каждый рулон под первый слой сетки вкладывается упаковочный бумажный ярлык, на котором указывается:

      - условное обозначение сетки;
      - номинальная ширина, мм;
      - общее количество сетки, кв.м;
      - количество годной сетки, кв.м;
      - дата изготовления;
      - клеймо ОТК.

      1.3.4. При отпуске сетки потребителю в каждый рулон под первый слой сетки вкладывается упаковочная бумажная бирка, на которой указывается:

      - товарный знак и наименование предприятия-изготовителя и юридическим адресом;
      - условное обозначение сетки;
      - номинальная ширина, мм;
      - общее количество сетки, кв.м;
      - количество годной сетки, кв.м;
      - дата изготовления;
      - клеймо ОТК.

      При упаковке рулона сетки в ящик, к каждому ящику прочно прикрепляется дополнительная бирка, на которой дублируется информация с упаковочной бирки согласно п. 1.3.4. К каждой партии сетки прилагается сертификат качества, в котором указывается:

      - товарный знак и наименование предприятия-изготовителя и юридическим адресом;
      - условное обозначение сетки;
      - ширина сетки, мм;
      - общее количество сетки, кв.м;
      - масса нетто, брутто (по требованию заказчика), кг

      1.3.5. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 с надписью на ящике "На торец не ставить", "Верх не кантовать", "Боится сырости".