| ГОСТ | Э42А |
| --- | --- |
| AWS | E6015 |
| ISO | E434B20 |
| DIN | E4340B10 |

УОНИ-13/45

Основное назначение

Сварка особо ответственных конструкций из углеродистых и низкоуглеродистых сталей, когда к металлу швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 9,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 3,0 мм) - 1,3 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 460 | 350 | 26 | 200 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 0,57 | 0,23 | 0,025 | 0,027 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 300 | 40 - 80 |  | 98 |
| 2,5 | 350 | 50 - 100 |  | 55 |
| 3,0 | 350 | 60 - 130 |  | 40 |
| 4,0 | 450 | 110 - 180 |  | 16 |
| 5,0 | 450 | 130 - 220 |  | 11 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода.

Технологические особенности сварки

Сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам.

Прокалка перед сваркой: 250-300°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э42АУОНИ-13/45УД | ГОСТ 946675, ГОСТ 946775 или ОСТ 5.922475 |
| --- | --- |
| Е 41 2 (4)Б20 |  |

| ГОСТ | Э50А |
| --- | --- |
| AWS | E7015 |
| ISO | E514B20 |
| DIN | E5140B10 |

УОНИ-13/55

Основное назначение

Сварка особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 9,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,4 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 540 | 410 | 29 | 260 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 0,83 | 0,42 | 0,022 | 0,024 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 300 | 40 - 90 |  | 98 |
| 2,5 | 350 | 50 - 100 |  | 55 |
| 3,0 | 350 | 60 - 130 |  | 40 |
| 4,0 | 450 | 100 - 180 |  | 15 |
| 5,0 | 450 | 140 - 210 |  | 11 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода.

Технологические особенности сварки

Сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам.

Прокалка перед сваркой: 250-300 С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э50АУОНИ-13/55УД | ГОСТ 946675, ГОСТ 946775 или ОСТ 5.9224-75 |
| --- | --- |
| Е 51 4Б20 |  |

| ГОСТ | Э50А |
| --- | --- |
| AWS | E7015 |
| ISO | E514B20 |
| DIN | E5140B10 |

УОНИ-13/55Г

Основное назначение

Сварка особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 9,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,4 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,5 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 550 | 420 | 26 | 200 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 0,90 | 0,25 | 0,020 | 0,030 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 90 - 110 |  | 40 |
| 4,0 | 450 | 120 - 160 |  | 16 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода.

Технологические особенности сварки

Сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам.

Прокалка перед сваркой: 350°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э50АУОНИ-13/55ГУД | ГОСТ 946675, ГОСТ 946775 |
| --- | --- |
| Е514Б20 |  |

| ГОСТ | Э46А |
| --- | --- |
| AWS | E6015 |
| ISO | E433B20H |
| DIN | E4330B10H |

УОНИ-13/55К

Основное назначение

Сварка особо ответственных жестких конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, работающих при знакопеременных нагрузках и пониженных температурах, в частности, в дизелестроении. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 9,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,3 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 490 | 400 | 28 | 230 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 0,58 | 0,24 | 0,016 | 0,024 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 60 - 130 |  | 40 |
| 4,0 | 450 | 100 - 180 |  | 17 |
| 5,0 | 450 | 140 - 220 |  | 11 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию криисталлизационных трещин и низким содержанием водорода

Технологические особенности сварки

Сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам.

Прокалка перед сваркой: 250-300 С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э46АУОНИ-13/55КУД | ГОСТ 946675, ГОСТ 946775, ТУ-14-4-784  76 |
| --- | --- |
| Е 43 3Б20 |  |

| ГОСТ | Э50А |
| --- | --- |
| AWS | E7016 |
| ISO | E514B26 |
| DIN | E5140B10 |

УОНИ-13/55Т

Основное назначение

Сварка особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей во всех пространственных положениях шва переменным током и постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 9,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,9 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 540 | 450 | 28 | 230 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 1,0 | 0,45 | 0,015 | 0,020 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 80 - 140 |  | 39 |
| 4,0 | 450 | 130 - 220 |  | 17 |
| 5,0 | 450 | 160 - 280 |  | 11 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода.

Технологические особенности сварки

Сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам.

Прокалка перед сваркой: 350-380°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э50АУОНИ-13/55ТУД | ГОСТ 946675, ГОСТ 946775 |
| --- | --- |
| Е 514Б26 |  |

| ГОСТ | Э55 |
| --- | --- |
| AWS | E8016 |
| ISO | E513B26 |
| DIN | E5130B10 |

УОНИ-13/55У
Основное назначение
Сварка стержней арматуры железобетонных конструкций и рельсов из углеродистых и низколегированных сталей марок Ст5, 18Г2С, 25ГС, 15ГС и др. Сварка во всех пространственных положениях шва переменным током и постоянным током прямой и обратной полярности.
 
Характеристика электродов
Покрытие - основное.
Коэффициент наплавки - 10,0 г/А· ч.
Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,8 кг/ч.
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.
 
Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 450 | 23 | 170 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12 | 1,3 | 0,40 | 0,020 | 0,030 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 450 | 130 – 200 |  | 16 |
| 5,0 | 450 | 160 – 300 |  | 11 |

Технологические особенности сварки
Сварку стыков арматуры и рельсов производят ванным способом в нижнем положении шва. Возможна обычная дуговая сварка стержней арматуры и металлоконструкций во всех пространственных положениях шва постоянным током на короткой длине дуги.
Прокалка перед сваркой: 250-300°С; 1 ч.
 
Условное обозначение

| Э55УОНИ-13/55УУД | ГОСТ 946675, ГОСТ 946775 |
| --- | --- |
| Е 51 3Б26 |  |

| ГОСТ | Э60 |
| --- | --- |
| AWS | E8015 |
| ISO | E513B20 |
| DIN | E5130B10 |

УОНИ-13/65

Основное назначение

Сварка особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением до 590 МПа. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 9,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,4 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 500 | 24 | 180 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,13 | 1,25 | 0,45 | 0,017 | 0,027 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 300 | 35 - 65 |  | 97 |
| 2,5 | 350 | 50 - 100 |  | 53 |
| 3,0 | 350 | 60 - 120 |  | 39 |
| 4,0 | 450 | 110 - 180 |  | 16 |
| 5,0 | 450 | 130 - 230 |  | 10 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода.

Технологические особенности сварки

Сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам.

Прокалка перед сваркой: 250-300°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э60УОНИ-13/65УД | ГОСТ 946675, ГОСТ 946775 или ОСТ 3-3080-93 |
| --- | --- |
| Е 51 3Б20 |  |

| ГОСТ | Э85 |
| --- | --- |
| AWS | E12015 |
| ISO |  |
| DIN |  |

УОНИ-13/85

Основное назначение

Сварка особо ответственных конструкций из легированных сталей повышенной и высокой прочности с временным сопротивлением до 830 МПа во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 10,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,6 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва после термообработки

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 940 | 780 | 15 | 110 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Mo | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12 | 1,9 | 0,75 | 0,65 | 0,017 | 0,027 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 300 | 40 - 90 |  | 98 |
| 2,5 | 350 | 50 - 110 |  | 54 |
| 3,0 | 350 | 70 - 130 |  | 40 |
| 4,0 | 450 | 110 - 180 |  | 16 |
| 5,0 | 450 | 150 - 230 |  | 11 |

Особые свойства

Обеспечивает получение металла шва с высокой стойкостью к кристаллизационным трещинам и низким содержанием водорода.

Технологические особенности сварки

Сварку производят только на короткой и предельно короткой длине дуги по очищенным кромкам.

Прокалка перед сваркой: 250-300°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э85УОНИ-13/85ЛД | ГОСТ 946675, ГОСТ 946775 или ОСТ 3-3080-93 |
| --- | --- |
| Е12Г2СМ0Б20 |  |